D.04.05.01	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

## WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, które zostaną wykonane w ramach zadania:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Dywity położonej na działce nr 5-818/1      ETAP II”.

## 1.2. 	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem:

- warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym C1.5/2 MPa gr. 15 cm (zjazdy)

Lokalizacja zgodna z Dokumentacja Projektową.

## 1.4. 	Określenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu z optymalną ilością cementu i dodatków ulepszających  oraz wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. 	Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa wraz z dodatkiem ulepszającym zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania lepiszcza.

1.4.3.  	Podłoże gruntowe ulepszone cementem (ulepszone podłoże) - warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w wypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunków nośności lub mrozoodporności. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, a w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego, może spełniać funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie. Grubość podłoża ulepszonego jest zależna od rodzaju i grubości konstrukcji nawierzchni, kategorii obciążenia ruchem (KRi) oraz grupy nośności (Gi) podłoża gruntowego i głębokości przemarzania gruntu.

1.4.4.	Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

## 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. 	materiały

## 2.1. 	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. 	Materiały wchodzące w skład mieszanki

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek gruntu ulepszonego cementem są: grunty, cement i woda.

## 2.2.3. 	Grunty do stabilizacji cementem

Grunt powinien być odpowiedni do zastosowania przy użyciu zwykłych sposobów wykonania i zwykłego sprzętu.

Uwaga: Nie ma wymagań fizycznych dla gruntu przed ulepszeniem innych niż granice praktyczne ustalone przez możliwości sprzętu mieszającego przy ulepszaniu gruntu, chociaż obecność siarczanów albo innych substancji potencjalnie wpływających  na szkodliwe pęcznienie gruntu mogą wymagać badań zgodnych z normą PN-EN 14227-15.

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem wraz z dodatkami ulepszającymi za przydatne można uznać grunty, które spełniają wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntów do stabilizacji cementem wraz z dodatkami ulepszającymi

| Lp. | Wyszczególnienie właściwości | Wymagania | Badania według |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uziarnienie - ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, %(m/m), nie mniej niż: - ziarn przechodzących przez sito # 4mm, %(m/m) - ziarn przechodzących przez sito # 0,25mm, %(m/m) - ziarn przechodzących przez sito # 0,05 mm, %(m/m) | 100 50-100 10-100 0-100 | PN-B-04481 |
| 2. | Granica płynności, %, poniżej | 40 | PN-B-04481 |
| 3. | Wskaźnik plastyczności, %, poniżej | 15 | PN-B-04481 |
| 4. | Wskaźnik stężenia jonów wodorowych pH | 5-8 | PN-B-04481 |
| 5. | Zawartość części organicznych, %, poniżej | 2 | PN-B-04481 |
| 6. | Zawartość siarczanów w przeliczeniu na SO3, %, poniżej | 1 | PN-EN 1744-1 |

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem wraz z dodatkami ulepszającymi są wyniki wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego spoiwem.

Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być stabilizowane cementem dla ulepszonego podłoża pod warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o:

 wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg PN-EN 933-8,

 zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

 zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.

2.2.4. Cement

Należy stosować cement wg PN-EN 197-1, np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N.

Przechowywanie cementu dostarczonego:

- w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym oraz do terminu trwałości podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków trzywarstwowych),

- luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.

Cement używany do stabilizacji powinien być sypki. Należy używać cementu luzem przechowywanego wyłącznie w silosach nie dłużej niż 3 miesiące.

Każda dostawa cementu winna posiadać atest producenta. Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy czasów wiązania, stałości objętości i 28-dniowej wytrzymałości cementu wg. PN-EN 197-1.

2.2.5. 	Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008.

2.2.6. 	Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w projekcie mieszanki.

Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub popiół lotny pod warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej.

    - Domieszki

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2.

Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki.

## 2.2.8. Grunt stabilizowany cementem

- Właściwości gruntu stabilizowanego cementem powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2.

- Tablica 2. Wymagania dla gruntów stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża

| - Lp. | - Rodzaj warstwy w konstrukcji - nawierzchni drogowej | - Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (MPa) - Wytrzymałość charakt. Rc |  | - Wskaźnik mrozood- - porności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Próbki walcowe - H/D=2 | - Próbki walcowe - H/D=1 |  |
| - 1 | - Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 | - 1,5 | - 2,0 | - 0,6 |

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności próbek obowiązuje w przypadku stabilizacji cementem gruntów średnio- i bardzo spoistych oraz gruntów z zawartością części organicznych powyżej 2%,  albo gruntów kwaśnych o pH≤5 lub przy dodaniu popiołów lotnych w ilości większej niż cementu  (PN-S-96012)

Stabilizacja gruntów spoistych powinna spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 14227-15.

# 3. sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:

- wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,

- mieszarka do wymieszania na miejscu gruntu z cementem,

- układarka lub równiarka  rozkładania mieszanki,

- spycharka lub równiarka do spulchnienia gruntu,

- ciężkie szablony do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarka z osłonami przeciwpylnymi i szczelinami o regulowanej szerokości do rozsypywania spoiwa,

- przewoźne zbiorniki na wodę, z urządzeniami do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach utrudnionych.

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

### 4.	TRANSPORT

### 4.1.	Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 4.2. 	Transport materiałów

Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układa się po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask w wysokości do 10 warstw. Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując pogorszenia ich walorów użytkowych.

# 5. 	WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. 	Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 5.2. 	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera:

- ustalić lokalizację robót,

- przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,

- usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,

- wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,

- zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.

## 5.3. Skład mieszanki cementowo-gruntowej

## Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 3. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2, przy jak najmniejszej zawartości cementu.

## Tablica 3. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża

| - Lp. | - Kategoria | ## Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## ruchu | ## podbudowa zasadnicza | ## podbudowa pomocnicza | ## ulepszone ## podłoże |
| ## 1 | ## KR 2 do KR 6 | ## - | ## 6 | ## 8 |
| ## 2 | ## KR 1 | ## 8 | ## 10 | ## 10 |

## Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości.

- Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 2.

- 5.4. 	Warunki przystąpienia do robót

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem wraz z dodatkami ulepszającymi nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5ºC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu.

- 5.5.	Przygotowanie podłoża

- Podłoże pod warstwę stabilizowana cementem powinno być przygotowane i odebrane zgodnie                       z zasadami określonymi w odpowiednich SST.

- 5.6. 	Metody wykonywania warstwy stabilizowanej cementem

- Dopuszcza się następujące metody wykonywania warstwy stabilizowanej cementem:

- 	stabilizacja metoda mieszania „na miejscu” (pod warunkiem uzyskania jednorodności warstw                  oraz parametrów wytrzymałościowych);

- - 	stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

- 5.7. 	Zagęszczanie warstwy

- Zagęszczanie warstwy należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki IS≥1,00, określonego w PN-S-96012, a wtórny moduł odkształcenia na warstwie ulepszonej nie powinien być mniejszy niż 80 MPa.

- Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawiane przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie.

- 5.8. 	Spoiny robocze

- W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.

- 5.9. 	Pielęgnacja wykonanej warstwy

- Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:

- 	utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciągu dnia, w czasie od 7                do 10 dni.

- - 	przykrycie warstwą pospółki lub kruszywa łamanego 0/31,5 i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym od 7-10 dni.

- Inne sposoby pielęgnacji i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane                          przez Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda Inżyniera, gotową warstwę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

# 6. 	kontrola jakości robót

## 6.1. 	Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

## 6.2. 	Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania stosowanych materiałów (zgodnie z pkt.2) lub przedstawić deklaracje zgodności z obowiązującymi normami (spoiwo), niezbędnych do opracowania projektu składu mieszanki. Produkcja może być rozpoczęta po uzyskaniu od Inżyniera akceptacji materiałów i proponowanego składu mieszanki.

## 6.3. 	Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem podano w Tablicy 4.

- Tablica 4. Częstotliwość badań i pomiarów

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań | - Częstotliwość badań |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Minimalne ilości badań na dziennej działce roboczej | - Maksymalna po- - wierzchnia podbudowy na jedno badanie |
| - 1 | - Uziarnienie mieszanki gruntu | - 1 | - 1 500 m2 |
| - 2 | - Wilgotność mieszanki gruntu z cementem |  |  |
| - 3 | - Jednorodność i głębokość wymieszania* |  |  |
| - 4 | - Zagęszczenie warstwy |  |  |
| - 5 | - Grubość warstwy |  |  |
| - 6 | - Wytrzymałość na ściskanie R7 i R28 | - 1 seria - (1x6 próbek) | - 1 500 m2 |
| - 7 | - Mrozoodporność | - Badanie w przypadkach wątpliwych dla gruntów - wymienionych w pkt. 6.3.7. |  |
| - 8 | - Badania spoiwa | - Dla każdej dostawy należy załączyć deklaracje zgodności z obowiązującymi normami |  |
| - 9 | - Badania wody | - Dla każdego wątpliwego źródła |  |

*  dotyczy metody stabilizacji metodą „na miejscu”

- 6.3.1. 	Uziarnienie gruntu kruszywa

- Próbki do badań należy pobierać z mieszanek lub z warstwy przed podaniem cementu.

- 6.3.2. 	Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

- Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancja +10%, -20% jej wartości.

- 6.3.3. 	Jednorodność i głębokość wymieszania

- Jednorodność wymieszania gruntu (kruszywa) z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. Głębokość wymieszania mierzy się w odległości 0,5m od krawędzi podbudowy i/lub ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowej.

- 6.3.4. 	Zagęszczenie warstwy

- Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia IO≤2,2 lub IS≥1,0.

- 6.3.5. 	Grubość ulepszonego podłoża

- Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5m od krawędzi w miejscach gdzie pobierana jest próba na badanie wskaźnika zagęszczenia. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±10%.

- 6.3.6. 	Wytrzymałość na ściskanie

- Wytrzymałość na ściskanie określić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-96012 lub PN-EN 14227-15 aby spełnione zostały wymagania SST i Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych [18].

- 6.3.7. 	Mrozoodporność

Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności próbek obowiązuje w przypadku stabilizacji cementem gruntów średnio- i bardzo spoistych oraz gruntów z zawartością części organicznych powyżej 2%,  albo gruntów kwaśnych o pH≤5 lub przy dodaniu popiołów lotnych w ilości większej niż cementu  (PN-S-96012).

- Należy pobrać dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z PN-S-96012.

- 6.3.8. 	Badanie spoiwa

- Dla każdej dostawy cementu Wykonawca przedstawi deklarację zgodności wystawioną                            przez producenta.

- 6.3.9. 	Badanie wody

- W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008.

- 6.4. 	Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy

- Częstość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 5.

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań i pomiarów | - Minimalna częstość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Szerokość | - 10 razy na 1km |
| - 2 | - Równość podłużna | - w sposób ciągły planografem lub co 20m łatą na każdym pasie ruchu |
| - 3 | - Równość poprzeczna | - 10 razy na 1km |
| - 4 | - Spadki poprzeczne | - 10 razy na 1 km |
| - 5 | - Rzędne wysokościowe | - co 25 m na osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg |
| - 6 | - Ukształtowanie osi w planie | - 10 razy na 1km |
| - 7 | - Grubość warstwy | - W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |

- 6.4.1. 	Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych

- Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej podbudowy i/lub ulepszonego podłoża zostały przedstawione w Tablicy 6.

- Tablica 6. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych

| - L.p. | - Wielkość mierzona | - Jednostka | - Tolerancja |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Szerokość warstwy | - cm | - +10/-5 |
| - 2 | - Nierówności podłużne lub poprzeczne mierzone łatą 4m lub planografem | - mm | - 15 |
| - 3 | - Spadki poprzeczne | - % | - ±0,5 |
| - 4 | - Rzędne wysokościowe | - cm | - +1/-2 |
| - 5 | - Ukształtowanie osi w planie | - cm | - ±5 |
| - 6 | - Grubość warstwy | - % | - +10/-15 |

6.5. 	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i/lub ulepszonego 	podłoża

- Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań ST określonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowaną przez Inżyniera.

- 7. 	OBMIAR ROBÓT

- Jednostką obmiarową jest:

- - 	1m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

- 8. 	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

- 9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. 	Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1m2 ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem metodą mieszania                   w mieszarkach obejmuje:

- - 	prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- - 	opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań,

- - 	wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- - 	rozłożenie i wyprofilowanie zagęszczenie mieszanki,

- - 	pielęgnacja wykonanej warstwy,

- - 	zabezpieczenie (podpora) brzegów warstwy,

- - 	przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- - 	naprawę powierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań,

- - 	koszt utrzymania czystości na przylegających drogach.

- Cena wykonania 1m2 ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem metodą mieszania 
na miejscu obejmuje:

- - 	prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- - 	koszt wykonania badań gruntów,

- - 	koszt doprowadzenia gruntu podłoża do wymaganych parametrów pozwalających do stabilizacji cementem,

- - 	opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań,

- - 	spulchnienie gruntu,

- - 	dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiałów i urządzeń pomocniczych,

- - 	opracowanie recepty laboratoryjnej,

- - 	rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną,

- - 	wymieszanie gruntu z cementem wraz z dodatkami ulepszającymi,

- - 	zagęszczenie warstwy,

- - 	pielęgnacja wykonanej warstwy,

- - 	przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- - 	odwodnienie terenu robót wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do warunków na palcu budowy.

## 10.	PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. 	Normy

| - PN-EN 196-1 | Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. |
| --- | --- |
| - PN-EN 196-2 | Metody badań cementu. Analiza chemiczna cementu. |
| - PN-EN 196-3 | Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. |
| - PN-EN 196-6 | Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. |
| - PN-EN 197-1 | Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. |
| - PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badani próbek gruntu. |
| - PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. |
| - PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego. |
| - PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. |
| - PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. |
| - PN-EN 1008 | Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu. |
| - PN-S-96012 | Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. |
| - BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. |
| - BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. |
| - BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |
| - PN-S-96013 | Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu |
| - PN-EN 14227-15 | Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie |

## 10.2. 	Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, 2014

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 ze zm)